## Slide 1: CCR – Concreto Compactado com Rolo
Luis Carlos Lacrose de Almeida
  Engenheiro Civil
  Consultor da LCLacrose
  Especialista em Concreto e Pavimentação
Marcelo Avena de Almeida
  Engenheiro Civil
  Diretor da LCLacrose

## Slide 2
LCLacrose Engenharia e Consultoria
  Referência nacional em controle tecnológico de materiais
  Filiais em Feira de Santana, Petrolina,
  Vitória da Conquista e Aracaju
  Obras de impermeabilização
  Instrumentação Geotécnica
  Aluguel de máquinas e equipamentos
  Obras de Recuperação Estrutural
  Consultoria em concreto
  Concretos convencionais (CCV), concreto rolado (CCR) e projetado
  Pavimentação
  Barragens
  Túneis
  Atuação no Colômbia, República Dominicana, Peru e Angola

## Slide 3
LCLacrose Engenharia e Consultoria
Única empresa de controle tecnológico no N/NE a participar do Grupo de Estudo de Concreto Parede da ABCP.

## Slide 4: CCR – Concreto Compactado com Rolo

## Slide 5: CCR – Definição Técnica
Concreto Compactado com Rolo (CCR)
        Técnica construtiva composta de um concreto dosado de forma que, em seu estado fresco, seja capaz de suportar o peso de um rolo vibratório e compactador no momento do adensamento.
Roller Compacted Dam (RCD)
    Técnica caracterizada pela aplicação do CCR em blocos monolíticos de 15 m de largura, com juntas cortadas mecanicamente após compactação e envelopadas nos paramentos. Técnica desenvolvida e utilizada, principalmente, no Japão.

## Slide 6: CCR – Normas e Referências
Documentos de Referências e Normativos
ABNT NBR NM 04:2000 – Concreto Compactado com Rolo – Determinação da densidade “in situ” com o uso de densímetro nuclear.
ABNT NBR 16312-1:2015 – Concreto Compactado com Rolo – Terminologia
ABNT NBR 16312-2:2015 – Concreto Compactado com Rolo – Preparação em Laboratório
ABNT NBR 16312-3:2015 – Concreto Compactado com Rolo – Ensaios de Laboratório em Concreto
ABNT NBR 15900:2009 – Água para Amassamento do Concreto
ABNT NBR 11578:1997 - Cimento Portland Composto – Especificação
ABNT NBR 5732: 1991 Cimento Portland Comum
American Concrete Institute ACI 214 R-11 – Guide to Evaluation of Strength Test of Concrete

## Slide 7: CCR – Dispositivos de Medição
Consistômetro VeBê
        Recipiente cilíndrico para facilitar a visualização do processo de eliminação dos vazios do concreto durante o processo de adensamento. Pode ser usado em campo ou laboratório.

## Slide 8: CCR – Dispositivos de Medição
Consistômetro VeBê – Mesa Vibratória

## Slide 9: CCR – Dispositivos de Medição
Dispositivo Medidor de Água (DMA)
    Fabricado em acrílico transparente, provido de um sifão, utlizado na determinação da água unitária e de massa específica do concreto.
.

## Slide 10: CCR – Dispositivos de Medição
Dispositivo Medidor de Água (DMA)
.

## Slide 11: CCR – Dispositivos de Medição
Pista ou Maciço Experimental de CCR
    Técnica laboratorial para simulação do CCR, conforme condições de trabalho em campo, para previsão e obtenção de correlação de parâmetros mecâncos, elásticos e de trabalhabilidade.

## Slide 12: CCR – Propriedades e Características
Tempo de Vibração – Cannon Time
        Parâmetro estabelecido para a medida da consistência do concreto compactado com rolo, dado em segundos (s). O valor da consistência é dado pelo intervalo de tempo obtido entre o acionamento da mesa vibratória e o preenchimento de argamassa na superfície lateral e no topo do concreto presente no recipiente.
Massa Específica do Concreto Fresco
    Relação entre a massa do concreto fresco e seu volume, determinada por meio do DMA ou do consistômetro VeBê.
Massa Específica Teórica do Concreto
    Massa obtida por meio da soma gravimétrica dos materiais, em quilogramas (kg), em um volume de 1m³.

## Slide 13: CCR – Propriedades e Características
Massa Específica do Concreto Endurecido
        Relação entre a massa do concreto endurecido e seu volume, calculada conforme a ABNT NBR 9778.
Permeabilidade do Concreto Fresco
    Passagem da água através de sólidos, sob pressão. Espete processo, no estado fresco, permite avaliar a homogeneidade da mistura.
Teor de Umidade do Concreto Fresco
    Propriedade do concreto fresco integral ou peneirado, medida através da razão percentual entre a massa total da amostra úmida e a massa seca.

## Slide 14: CCR – Propriedades e Características
Água Unitária
        Quantidade de água total presente em 1m3 de concreto, considerando a umidade e a absorção dos materiais.
Água de Equilíbrio
    Água remanescente no DMA, após a abertura do sifão.
Grau de Compactação (Gc)
    Relação entre o valor da massa específica do concreto fresco, obtida em laboratório, e a massa específica teórica, expressa em percentagem (%).

## Slide 15: CCR – Propriedades e Características
Aferição do Densímetro Nuclear
    Processo no qual se afere a leitura do densímetro nuclear, através de um bloco de CCR ou de concreto convencional com massa específica, grau de compatação e umidade conhecidos.
Curva de Calibração do DMA
        Curva elaborada por meio de diferentes valores de teor de água e de massa específica do concreto fresco, obtida por meio do DMA. Com esta curva é possível determinar o teor de água unitária instantânea do CCR, desde sua fabricação, até instantes antes da sua compactação.

## Slide 16: CCR – Propriedades e Características
Calibração DMA

## Slide 17: CCR – Aplicação em Campo
Método Tradicional
    Método caracterizado pela aplicação de CCR em camadas de, normalmente, 0,30m. A aderência entre camadas é garantida por um elemento de ligação presente, que pode ser lançado parcial ou integralmente em toda camada.

## Slide 18: CCR – Aplicação em Campo
Método Rampado
    Método caracterizado pela aplicação de CCR em camadas lançadas em rampa. Esse método permite a redução ou elminação do uso de juntas com elemento de ligação entre as camadas.

## Slide 19: CCR – Aplicação em Campo
Elemento de Ligação
        Calda, argamassa ou concreto convencional, com dimensão máxima característica de 19,0mm, usualmente adotado para prevenir a ocorrência de percolações pelas juntas de construção e para garantir a aderência entre camadas.

## Slide 20: CCR – Preparação dos Materiais - Agregados
Ensaios da ABNT NBR 7211
Análise Petrográfica – Vide relatório
RAA – Reação Álcali-Agregado – Vide relatório e RAC
Granulometria por Sedimentação do Topsoil

## Slide 21: CCR – Gran. por Sed. do Topsoil

## Slide 22: CCR – Agregado Graúdo
O agregado graúdo deve ser, preferencialmente, composto de frações de dimensões máximas caracterísicas de 19 a 50mm, nas mesmas condições de obtenção de agregados de concreto convencional, apresentando as mesmas características quanto à qualidade e a granulomtria de distribuição definida por obra, ou de acordo com a ABNT NBR 7211.

## Slide 23: CCR – Agregado Miúdo
A areia artificial, a ser utilizada no traço de CCR, deve assegurar um mínimo de material fino capiaz de garantir a produção de um concreto trabalhável, com boa compacidade e que permita um acabvamento adequado. Ressalta-se que este teror pode não condizer com o prescrito na ABNT NBR 721, já que trata-se de um concreto com teor de finos mais alto.

## Slide 24: CCR – Composição Granulométrica
A composição granulométrica dos agregados resultantes deve ser orientada pela faixa dada pela equação a seguir:
Onde:
P é a percentagem de agregado passante na peneira de malha “d” expressa em porcentagem (%);
d é o tamanho da abertura da malha da peneira, expressa em milímetros (mm);
D é a dimensão máxima característica do agregado.

## Slide 25: CCR – Composição Granulométrica

## Slide 26: CCR – Curva Granulométrica

## Slide 27: CCR – Traço de Concreto

## Slide 28: CCR – Ensaios de Laboratório
DMA

## Slide 29: CCR – Ensaios de Laboratório
VeBê

## Slide 30: CCR – Produção do Concreto
Central dosadora

## Slide 31: CCR – Produção do Concreto
Camada de Ligação

## Slide 32: CCR – Produção do Concreto
Espalhando

## Slide 33: CCR – Produção do Concreto
Concreto de Face

## Slide 34: CCR – Produção do Concreto
Compactando
Concreto de face
CCR

## Slide 35: CCR – Produção do Concreto
Instalação de Juntas

## Slide 36: CCR – Produção do Concreto
Pista acabada (compactada)

## Slide 37: CCR – Produção do Concreto
Cura Saturada

## Slide 38: CCR – Produção do Concreto
Cura química

## Slide 39: CCR – Produção do Concreto
Plataforma acabada

## Slide 40: CCR – Aspectos Construtivos

## Slide 41: CCR – Aspectos Construtivos

## Slide 42: CCR – Aspectos Construtivos

## Slide 43: CCR – Aspectos Construtivos
Largura da Faixa
Sobreposição
Mínima de 50cm
Padrão de Rolagem

## Slide 44: CCR – Aspectos Construtivos
Padrão de Rolagem

## Slide 45: CCR – Ensaios de Campo
Massa específica Aparente na Pista – Gabarito Cilíndrico

## Slide 46: CCR – Ensaios de Campo
Massa específica Aparente na Pista – Gabarito Retangular

## Slide 47: CCR – Ensaios de Campo
Massa Específica Aparente na Pista - Densímetro Nuclear

## Slide 48: CCR – Ensaios de Campo
Densímetro Nuclear

## Slide 49: CCR – Ensaios de Campo
Densímetro Nuclear

## Slide 50: CCR – Ensaios de Campo
Vide planilha

## Slide 51: CCR – Controle Estatístico e de Aceitação – ACI 214
Controle Estatístico e de Aceitação do CCR ensaios de 001 a 099 aos 90 dias de idade.

## Slide 52: CCR – Controle Estatístico e de Aceitação – ACI 214

## Slide 53: CCR – Controle de Compactação do Maciço

## Slide 54: CCR – Pista Experimental
A pista poderá ser localizada em qualquer lugar próximo a área da barragem, ou dentro da mesma a critério da fiscalização.
A pista experimental servirá também como área de prática, treinamento e orientação dos envolvidos nesses trabalhos. A excutante e a Fiscalização deverão organizar sessões para análise crítica e revisão dos resultados para todo pessoal envolvido, incluindo o de fiscalização, inspeção, técnicos e operários especializados.

## Slide 55: CCR – Pista Experimental
Objetivos
• Ajustar as dosagens estudadas no laboratório para uso, quanto a trabalhabilidade, umidade e densidade;
• Conhecer o desempenho dos equipamentos, principalmente do rolo vibratório e do tipo de compactador a ser utilizado nas regiões não acessíveis ao rolo vibratório;
• Investigar diferentes alturas de camadas (0,30 m, 0,35 m e 0,40 m);
• definir o número de passadas do rolo vibratório em função da trabalhabilidade e densidade requeridas;
• Investigar intervalos de lançamentos sucessivos, diurno e noturno, em termos de tempos de exposição admissíveis;
• Investigar situações de juntas de concretagem quanto a aderência e tipos de tratamento;

## Slide 56: CCR – Pista Experimental
Objetivos
• Testar o método executivo de juntas induzidas;
• Investigar alternativas construtivas, tais como:
• Lançamento e adensamento do CCR junto às fôrmas (simulando adensamento a jusante);
• Lançamento e adensamento do CCR e concreto convencional junto à rocha, nas ombreiras;
• Extrair testemunhos para:
• Avaliar a qualidade do CCR e concreto convencional através da caracterização de suas propriedades mecânicas, elásticas e de permeabilidade;
• Avaliar aderência entre camadas e alternativas de construção investigadas.

## Slide 57: CCR – Manifestações Patológicas
Patologias
Patologia: Segregação no lançamento e adensamento

## Slide 58: CCR – Manifestações Patológicas
Patologia: Fissuras

## Slide 59: CCR – Manifestações Patológicas
Patologias: Nichos de concretagem

## Slide 60: CCR – Manifestações Patológicas
Video

## Slide 61: Obrigado!!!